rapiéçage mécanisé À L'ENROBÉ à chaud

DOSSIER No :

# 1.	DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent à corriger les dégradations du revêtement existant avec un enrobé préparé à chaud.

*	(Option contrat tarifé : sections 2, 2.1 et 2.2 suivantes)

# 2.	MATÉRIAUX

# 2.1	Matériaux fournis par le Ministère

# 2.1.1	Bitume

Pour la fabrication de l’enrobé pour rapiéçage mécanisé, le Ministère paie et fournit une quantité approximative de _____ tonnes de bitume de classe de performance PG ______, F.A.B. fournisseur de liant bitumineux situé à : __________________.

Lors de l'exécution des travaux, le Ministère peut, suivant les dispositions de l'article 13.3.5.1 du Cahier des charges et devis généraux (CCDG) et ses amendements, demander à l'entrepreneur de s'approvisionner à un autre lieu que celui prévu au présent devis. Le Ministère paie alors l'entrepreneur au prix fixé au bordereau correspondant au lieu d'origine du bitume.

## 2.1.2	Approvisionnement en bitume

Pour chaque type de bitume fourni par le Ministère, l'entrepreneur doit utiliser la demande de livraison (V-3000) produite par le centre de services pour s'approvisionner en bitume chez le fournisseur de liant bitumineux désigné. À défaut de s'y conformer, l'entrepreneur n'est pas remboursé pour le bitume qu'il a fourni.

Cependant, si à la fin d'un contrat la quantité requise est inférieure à 35 tonnes, cette quantité est payée par conciliation. Aussi, lorsque l'entrepreneur est autorisé à recycler un vieux revêtement bitumineux, il n'est pas tenu de s'approvisionner en bitume pour la portion recyclée.

# 2.2	PAR L'ENTREPRENEUR

Tous les autres matériaux requis pour ce projet sont fournis et payés par l'entrepreneur.

*	(Option contrat en appel d'offres : sections 2, 2.1 et 2.2 suivantes)

# 2.	MATÉRIAUX

# 2.1	Matériaux fournis PAR L'ENTREPRENEUR

Tous les matériaux requis pour cette entreprise sont fournis et payés par l'entrepreneur.

# 2.2	Bitume

Pour la fabrication de l’enrobé pour rapiéçage mécanisé, l'entrepreneur utilise un bitume de classe de performance PG _______.

# 2.3	Caractéristiques intrinsèques et de fabrication des granulats pour enrobé fabriqué et posé à chaud

*	(Option : les travaux de rapiéçage se font uniquement sur des routes ayant un DJMA < 20 000 ou ECAS inférieur à 300 000.)

Pour la fabrication des enrobés pour rapiéçage mécanisé, l’entrepreneur utilise des granulats des catégories suivantes :

#### 2.3.1	Catégories des granulats pour enrobé préparé et posé à chaud pour rapiéçage mécanisé

| Gros granulats | Granulats fins |
| --- | --- |
| Caractéristiques intrinsèques | Caractéristiques de fabrication | Caractéristiques intrinsèques |
| 3 | c | 2 |

- Selon la nature des travaux à faire et l’importance de la route à recouvrir, le concepteur doit voir à remplir les tableaux suivant les recommandations, tout en corrigeant le libellé, s’il y a lieu.

Les granulats utilisés pour la fabrication des enrobés doivent respecter les caractéristiques spécifiées aux tableaux 2, 3 et 4 de la partie I de la norme NQ 2560-114.

*	(Option : les travaux de rapiéçage se font sur des routes ayant un DJMA > 20 000 ou ECAS supérieur à 300 000 et sur d’autres routes.)

Pour la fabrication des enrobés pour rapiéçage mécanisé, l’entrepreneur, selon le type de route mentionné au devis descriptif, utilise des granulats des catégories suivantes :

#### 2.3.1	Catégories des granulats pour enrobés préparés et posés à chaud pour rapiéçage mécanisé sur autoroute et sur route nationale

| Gros granulats | Granulats fins |
| --- | --- |
| Caractéristiques intrinsèques | Caractéristiques de fabrication | Caractéristiques intrinsèques |
| 2 | c | 1 |

#### 2.3.2	Catégories des granulats pour enrobé préparé et posé à chaud pour rapiéçage mécanisé d’autres routes

| Gros granulats | Granulats fins |
| --- | --- |
| Caractéristiques intrinsèques | Caractéristiques de fabrication | Caractéristiques intrinsèques |
| 3 | c | 2 |

- Selon la nature des travaux à faire et l’importance de la route à recouvrir, le concepteur doit voir à remplir les tableaux suivant les recommandations, tout en corrigeant le libellé, s’il y a lieu.

Les granulats utilisés pour la fabrication des enrobés doivent respecter les caractéristiques spécifiées aux tableaux 2, 3 et 4 de la partie I de la norme NQ 2560-114.

# 3.	Mise en œuvre

# 3.1	Enrobé

L'entrepreneur doit assurer à l'équipe de rapiéçage un apport suffisant d'enrobé pour lui permettre de travailler de façon continue. Toute période d'attente supérieure à cinq (5) minutes, immobilisant le finisseur ou la niveleuse est soustraite des heures effectives de travail.

L'équipe de rapiéçage comprend :

| PERSONNEL |  | MATÉRIEL |
| --- | --- | --- |
| 1 opérateur |  | 1 finisseur (1) |
| 2 opérateurs |  | 2 rouleaux statiques de 8 à 14 tonnes ou équivalent |
| 1 chauffeur |  | 1 camion de service |
| 2 râteleurs |  | 1 épandeuse à liant |
| 1 journalier |  | fardier(s) |

(1)	(Sur une route autre qu'une autoroute ou une route principale au lieu d'un finisseur, on peut spécifier l'utilisation d'une niveleuse)

Le déplacement d'outillage sur le site des travaux pendant la journée de travail est considéré comme du temps travaillé et est inclus dans les heures effectives de travail.

# 3.2	Largeur du rapiéçage

À l'exception des biseaux et de situations particulières, le rapiéçage est exécuté sur la largeur totale de la voie ou des voies indiquée(s) par le surveillant.

# 4.	MODE DE PAIEMENT

# 4.1	Déplacement du matériel pour pose d’enrobé

*	(Article à ajouter pour un contrat tarifé)

Un déplacement de matériel pour pose d'enrobé est payable lorsque la distance de déplacement est supérieure à 1 km et que le déplacement est effectué avant ou après les heures effectives de travail d'une journée de travail, et ce, sans tenir compte de la quantité d'enrobé à poser.

Pour le premier déplacement, la distance de déplacement est définie comme étant la distance théorique entre la centrale d'enrobage faisant l'objet du contrat et le point le plus éloigné des surfaces à corriger selon le contrat.

Pour le deuxième déplacement et plus, s'il y a lieu, la distance de déplacement est définie comme étant la distance théorique entre les deux surfaces qui font l'objet du déplacement, soit entre le point le plus près de la centrale d'enrobage de la surface corrigée et le point le plus éloigné par rapport à cette même centrale d'enrobage de la surface à corriger.

Chaque déplacement est payé à l'unité et au kilomètre selon la distance de déplacement ainsi définie.

Les montants ainsi payés sont la seule rémunération pour toutes les dépenses relatives au chargement, à l'arrimage, au transport, au déchargement de tout le matériel nécessaire à l'exécution des travaux prévus au présent contrat.

Aucun déplacement n'est payable pour le retour du matériel.

# 4.2	Enrobé

En plus des points décrits à l'article 13.3.5.4 du CCDG et ses amendements, le prix unitaire de l'enrobé pour rapiéçage comprend la fourniture, le transport et la pose du liant d'accrochage.

# 4.3	Rajustement du prix de l’enrobé

Pour chaque journée de travail, le prix unitaire de l'enrobé est rajusté d'un montant indiqué au tableau 1 correspondant à la production normalisée pour une journée de travail de 10 heures. Ce rajustement intègre tous les postes inscrits au bordereau de soumission.

La production est normalisée selon la formule suivante :

où :	Pn	=	production normalisée exprimée en tonnes

Pe	=	production effective de la journée exprimée en tonnes

h	=	heures effectives de travail

La journée de travail commence trente (30) minutes avant l'épandage du premier chargement d'enrobé et se termine trente (30) minutes après l'épandage du dernier chargement.

Ce rajustement fait l'objet d'un paiement global au bordereau.

# 4.4	Signalisation

La signalisation est payée à la journée et le prix comprend la fourniture de tout les matériaux et le matériel nécessaire à cette opération, la main-d’œuvre et toutes les dépenses incidentes pour la durée des travaux.

# 4.5	Signalisation d’intersection

*	(Article à ajouter pour un contrat tarifé)

La signalisation additionnelle à la rencontre d'une intersection avec le chantier des travaux d'enrobé est payée à l'unité et le prix comprend la fourniture de tout les matériaux et le matériel nécessaire à cette opération, la main-d’œuvre et toutes les dépenses incidentes pour la durée des travaux.

Pour les travaux de couche d'usure ou de rapiéçage mécanisé sur une route à deux voies et deux sens de circulation, aucun supplément n'est payé si la route transversale est dotée de signaux d'arrêt.

| CONCEPTEUR |  | DATE |
| --- | --- | --- |
| SUPERVISEUR |  | DATE |

TABLEAU 1

RAJUSTEMENT TOTAL DU PRIX UNITAIRE DE L'ENROBÉ
POUR RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ EN FONCTION DE LA PRODUCTION QUOTIDIENNE NORMALISÉE

| PRODUCTION NORMALISÉE TONNES/JOUR | RAJUSTEMENT |
| --- | --- |
| 1 à 180 | Voir à remplir ce tableau |
| 181 à 190 | conformément aux notes produites par le |
| 191 à 200 | comité des prix |
| 201 à 210 |  |
| 211 à 220 |  |
| 221 à 230 |  |
| 231 à 240 |  |
| 241 à 250 |  |
| 251 à 260 |  |
| 261 à 270 |  |
| 271 à 280 |  |
| 281 à 290 |  |
| 291 à 300 |  |
| 301 à 310 |  |
| 311 à 320 |  |
| 321 à 330 |  |
| 331 à 340 |  |
| 341 à 350 |  |
| 351 à 360 |  |
| 361 à 370 |  |
| 371 à 380 |  |
| 381 à 390 |  |
| 391 à 400 |  |
| 401 à 410 |  |
| 411 à 420 |  |
| 421 à 430 |  |
| 431 à 440 |  |
| 441 à 450 |  |
| 451 à 460 |  |
| 461 à 470 |  |
| 471 à 480 |  |
| 481 à 490 |  |
| 491 à 500 |  |
| 501 à 510 |  |
| 511 à 520 |  |
| 521 à 530 |  |
| 531 à 540 |  |
| 541 à 550 |  |
| 551 et plus |  |