| de type MG-112 | DOSSIER NO : XXXX-XX-XXXX |
| --- | --- |
|  | AVENANT NO : X |

matériaux de sous-fondation de chaussée,

Attestation de conformité des géotextiles et

certification du fabricant d’éléments en béton préfabriqués

LE PRÉSENT Avenant AMENDE ET COMPLÈTE LE Cahier des charges et devis généraux – infrastructures routières – construction et réparation, édition 2020

PARTIE 2

DEVIS GÉNÉRAUX

SECTION 12

FONDATIONS DE CHAUSSÉE

ARTICLE 12.2.1

MATÉRIAUX

Le texte du deuxième paragraphe de l’article 12.2.1 est remplacé par le texte suivant :

Cependant, la granulométrie des matériaux en réserve de type MG 112 qui sont traités par concassage ou mélange doit être constituée d’au plus 40% de particules passant le tamis 1,25 mm, à l’exception des criblures et des mélanges de criblures et de sable naturel.

ARTICLE 12.7.2.2

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Le texte du dernier paragraphe de l’article 12.7.2.2 est remplacé par le texte suivant :

Un lot de production est constitué d’un ou plusieurs rouleaux de géotextile de même type, de même nature et présentant les mêmes caractéristiques, fabriqués en continu avec la même machine. Le numéro du lot de production doit être facilement repérable sur le bon de livraison et sur le rouleau.

SECTION 15

OUVRAGES D’ART

ARTICLE 15.4.2.1.3

CERTIFICATION DU FABRICANT D’ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS

Le texte du premier paragraphe de l’article 15.4.2.1.3 est remplacé par le texte suivant :

Les éléments en béton préfabriqués non précontraints, à l’exception de ceux faisant l’objet de la certification BNQ 2622-951 « Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non armé, et regards d’égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage préfabriqués en béton armé », doivent être produits par un fabricant dont l’usine est certifiée soit par :

- l’Association canadienne de normalisation (CSA) selon les exigences de la norme CSA A23.4 « Béton préfabriqué – Constituants et exécution des travaux »;

- le programme de certification BNQ 2624-940 « Béton préfabriqué - Constituants et exécution des travaux - Fascicule de certification » (élaboré à partir des exigences de la norme CSA A23.4);

- le programme de certification de l’Assurance qualité du béton préfabriqué du Canada (AQBPC), selon les exigences de la norme CSA A23.4 « Béton préfabriqué – Constituants et exécution des travaux », pour les produits en béton préfabriqué structural.

Pour les éléments préfabriqués de pont non précontraints, l’usine doit être certifiée dans la catégorie B1 ou BA1 « Éléments de ponts en béton préfabriqués ». Pour les autres éléments préfabriqués non précontraints, l’usine doit être certifiée dans la catégorie C, D ou S.

Québec, le 12 juin 2020

- Original signé

Anne-Marie Leclerc, ing., M. Ing.

Sous-ministre adjointe

- Sous-ministériat à l’ingénierie

- et aux infrastructures.

ENTREPRENEUR

adresse

date