|  | DOSSIER NO : XXXX-XX-XXXX |
| --- | --- |
|  | AVENANT NO : X |

remblais comportant des matières granulaires résiduelles

LE PRÉSENT aVENANT AMENDE LE Cahier des charges et devis généraux – infrastructures routières – construction et réparation (CCDG), ÉDITION 2024

PARTIE 2

DEVIS GÉNÉRAUX

SECTION 11

TERRASSEMENTS

ARTICLE 11.6.1.5

REMBLAIS COMPORTANT DES MATIÈRES GRANULAIRES RÉSIDUELLES

Le deuxième paragraphe de l’article est remplacé par :

Les pierres, les granulats, l’enrobé et le béton récupérés de l’infrastructure existante peuvent être recyclés pour la construction d’une partie ou de la totalité d’un remblai en tant que matières granulaires résiduelles. L’enrobé et les bétons récupérés doivent être fragmentés en morceaux d’au plus 300 mm. Les fragments d’enrobé doivent être incorporés et mélangés aux autres matériaux composant le remblai de façon homogène et afin de ne pas laisser de vide.

Québec, le 13 février 2024

Original signé

Frédéric Pellerin, ing., M. Sc.

Sous-ministre adjoint

Sous-ministériat à l’ingénierie
et aux infrastructures

ENTREPRENEUR

adresse

date